FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 2001  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 2001 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 丙烯酸乳液 |
| 产品系列 Family | 丙烯酸乳液 / Acrylic emulsions |
| 固含量 | 44% |
| pH | 8.0-9 |
| MFFT | 5 °C |
| 粘度 | 300-1000 mPa·s |

# 资料记载  Documented scope

特性：在PET、BOPP、PE等薄膜上附着力优异，抗回粘性好，快干

应用：各种薄膜及铝箔基材的底涂，提高UV油墨在薄膜上附着力

应用类别：水性油墨和印刷材料

# 数据说明  Data basis

来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。