FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
2004  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	2004

	产品名称  Designation
	丙烯酸乳液

	产品系列  Family
	丙烯酸乳液 / Acrylic emulsions

	固含量
	48%

	pH
	8.0-9

	MFFT
	98 °C

	粘度
	300-1000 mPa·s

	酸值
	50


资料记载  Documented scope
特性：高光泽，快干
应用：在薄膜上附着力
应用类别：水性油墨和印刷材料
数据说明  Data basis
来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




