FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 2016  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 2016 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 苯丙共聚乳液 |
| 产品系列 Family | 木器涂层乳液 / Wood coating emulsions |
| 化学类型 | 苯丙 |
| 固含量 | 48±2% |
| Tg | 约22 °C |
| MFFT | 约15 °C |
| 粘度 | 300-1000 mPa·s |
| pH | 7.5-8.5 |
| 离子性 | 阴离子 |

# 资料记载  Documented scope

特性：粒径细，木毛升起小，显色性好，颜料润湿性佳，低VOC

应用：木器底漆、着色底漆（刷涂、辊涂、喷涂）

应用类别：木器涂层

# 数据说明  Data basis

来源：木器涂层乳液产品整理稿。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。