FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
2018  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	2018

	产品名称  Designation
	自交联丙烯酸乳液

	产品系列  Family
	木器涂层乳液 / Wood coating emulsions

	化学类型
	纯丙自交联

	固含量
	48±2%

	Tg
	约55 °C

	MFFT
	约35 °C

	粘度
	300-1000 mPa·s

	pH
	7.5-9.0

	离子性
	阴离子


资料记载  Documented scope
特性：高硬度，耐刮擦，抗粘连，高光泽，耐化学性好，低VOC
应用：高硬度木器面漆、地板清漆（刷涂、辊涂、喷涂）
应用类别：木器涂层
数据说明  Data basis
来源：木器涂层乳液产品整理稿。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




