FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 2018  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 2018 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 自交联丙烯酸乳液 |
| 产品系列 Family | 木器涂层乳液 / Wood coating emulsions |
| 化学类型 | 纯丙自交联 |
| 固含量 | 48±2% |
| Tg | 约55 °C |
| MFFT | 约35 °C |
| 粘度 | 300-1000 mPa·s |
| pH | 7.5-9.0 |
| 离子性 | 阴离子 |

# 资料记载  Documented scope

特性：高硬度，耐刮擦，抗粘连，高光泽，耐化学性好，低VOC

应用：高硬度木器面漆、地板清漆（刷涂、辊涂、喷涂）

应用类别：木器涂层

# 数据说明  Data basis

来源：木器涂层乳液产品整理稿。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。