FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 5170  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 5170 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | PUA乳液 |
| 产品系列 Family | 移模用水性 PUA 乳液 / Waterborne PUA for transfer-film coating |
| 固含量 | 35±2% |
| 外观 | 乳白色液体 |
| pH | 7-9 |
| 粘度 | 100-800 mPa·s |
| 模量（原稿约数） | 约3 |
| 离子性 | 阴离子 |

# 资料记载  Documented scope

特性：模量低，延伸性极佳，成膜柔软，对锡箔、铝箔附着力强，耐水性、耐酒精、耐溶剂性能优异

应用：锡箔、铝箔等材料的封底涂层（凹版、辊涂）

应用类别：水性油墨和印刷材料、移模用水性树脂

# 数据说明  Data basis

来源：移模用水性树脂乳液。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。