FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
5180  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	5180

	产品名称  Designation
	PUA乳液

	产品系列  Family
	移模用水性 PUA 乳液 / Waterborne PUA for transfer-film coating

	固含量
	35±2%

	外观
	乳白色液体

	pH
	7-9

	粘度
	100-800 mPa·s

	模量（原稿约数）
	约8

	离子性
	阴离子


资料记载  Documented scope
特性：模量适中，兼具柔韧性与内聚力，物性平衡，附着力好，耐水、耐酒精、耐溶剂性能良好
应用：锡箔、铝箔等材料的封底涂层（凹版、辊涂）
应用类别：水性油墨和印刷材料、移模用水性树脂
数据说明  Data basis
来源：移模用水性树脂乳液。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




