FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 5235  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 5235 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 芳香族聚氨酯乳液 |
| 产品系列 Family | 水性油墨及纸包装涂层聚氨酯乳液 / Ink and paper-coating polyurethane emulsions |
| 固含量 | 35±2% |
| 外观 | 透明至微白 |
| 粘度 | 500-1500 mPa·s |

# 资料记载  Documented scope

特性：性价比高，柔软具弹性，耐水、耐油

应用：水性油墨，纸制品包装的防水防油涂层

应用类别：水性油墨和印刷材料

# 数据说明  Data basis

来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。