FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
5235  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	5235

	产品名称  Designation
	芳香族聚氨酯乳液

	产品系列  Family
	水性油墨及纸包装涂层聚氨酯乳液 / Ink and paper-coating polyurethane emulsions

	固含量
	35±2%

	外观
	透明至微白

	粘度
	500-1500 mPa·s


资料记载  Documented scope
特性：性价比高，柔软具弹性，耐水、耐油
应用：水性油墨，纸制品包装的防水防油涂层
应用类别：水性油墨和印刷材料
数据说明  Data basis
来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




