FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# 5824  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | 5824 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 脂肪族聚氨酯乳液 |
| 产品系列 Family | 自消光聚氨酯乳液 / Self-matting polyurethane emulsions |
| 固含量 | 40±2% |
| 外观 | 乳白色 |
| 粘度 | 1000-3000 mPa·s |

# 资料记载  Documented scope

特性：手感柔软，哑度好，自消光

应用：水性油墨，上光油，各种需要低光泽涂层

应用类别：水性油墨和印刷材料

# 数据说明  Data basis

来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。