FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
BS-20  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	BS-20

	产品名称  Designation
	补伤膏

	产品系列  Family
	补伤膏 / Repair pastes

	固含量
	约20%

	液体颜色
	乳白色

	离子性
	阴


资料记载  Documented scope
特性：刮补平滑表面，干燥快，体积收 缩小与皮结合性特优，对伤残遮 盖强
应用：沙发革、修面革、 汽车革、箱包革
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




