FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# BS-35  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | BS-35 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 补伤膏 |
| 产品系列 Family | 补伤膏 / Repair pastes |
| 固含量 | 约30% |
| 液体颜色 | 透明微黄 |
| 离子性 | 阴 |

# 资料记载  Documented scope

特性：遮盖性极佳，打磨性适合针眼， 砂眼，刺划伤等伤残的遮盖，结 合性能佳

应用：沙发革、修面革、 汽车革、箱包革

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。