FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
F-21  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	F-21

	产品名称  Designation
	水性填料

	产品系列  Family
	助剂 / Fillers and waxes

	固含量
	约43%

	液体颜色
	糊状

	pH
	7-9


资料记载  Documented scope
特性：获得干爽热塑涂层，消光填充效 果，可改善粘板及提高遮盖力
应用：各类皮革中
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




