FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
L-56  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	L-56

	产品名称  Designation
	渗透剂

	产品系列  Family
	渗透剂 / Penetrating and thickening additives

	固含量
	约9%

	液体颜色
	透明液体

	离子性
	非离子

	pH
	6-7


资料记载  Documented scope
特性：具有很强渗透性，与任何水性树 脂相溶，特优浸渍填充，增强树 脂渗透深度
应用：各类皮革中
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




