FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
L-81  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	L-81

	产品名称  Designation
	增稠剂

	产品系列  Family
	渗透剂 / Penetrating and thickening additives

	固含量
	约20%

	液体颜色
	透明液体

	pH
	7-9


资料记载  Documented scope
特性：辊涂专用高效PU增稠剂，亦适用于各种水性涂饰；黏度长效稳定，改善耐干湿擦性，增进流动及平坦性，减少气泡及缩孔；用量0.5%—3%
应用：各类水性涂饰，适合辊涂
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




