FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# LN-382  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | LN-382 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 高光酪素 |
| 产品系列 Family | 酪素 / Casein resins |
| 固含量 | 约10% |
| 液体颜色 | 微黄液体 |
| 成膜硬度 | 中软 |
| pH | 7-8 |

# 资料记载  Documented scope

特性：成膜通透，有清晰粒面，改进离 板性和堆叠性，自然柔软，无塑 感，提高光泽度

应用：各类皮革中

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。