FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# N-148  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | N-148 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 紫色 |
| 产品系列 Family | N 系列颜料膏 / N pigment series |
| 比重（原稿值） | 1.10 |
| 耐光性（单色） | 6 |
| 耐光性（配白） | 5 |
| 耐迁移（对 PVC） | 4 |
| 耐甲苯 | 4 |
| 正本酯（原稿标注） | 4 |
| 遮盖力 | 3 |
| 颜料类别 | 有机颜料 |

# 资料记载  Documented scope

应用：水性皮革涂饰（系列方向）

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。