FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# RU-3130  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | RU-3130 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 聚氨酯顶消光亮剂 |
| 产品系列 Family | 顶涂处理剂（光油） / Topcoat treatments |
| 固含量 | 约30% |
| 液体颜色 | 乳白 |
| 成膜硬度 | 中软 |

# 资料记载  Documented scope

特性：优异耐曲折，耐磨耗，绵软，丝 滑，丰满度特优，哑光光泽

应用：沙发革、羊皮服 装，箱包、鞋面

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。