FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
RU-3540  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	RU-3540

	产品名称  Designation
	脂肪族聚氨酯

	产品系列  Family
	聚氨酯 / Polyurethane resins

	固含量
	约30%

	液体颜色
	透明液体

	成膜硬度
	中软

	pH
	7-9


资料记载  Documented scope
特性：适用于各类皮革中底涂，有很好 接着性，耐曲折性，成膜干爽， 回弹性特优
应用：各类皮革、合 成革、人造 革、其他
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




