FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
RU-3800  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	RU-3800

	产品名称  Designation
	聚氨酯顶光亮剂

	产品系列  Family
	顶涂处理剂（光油） / Topcoat treatments

	固含量
	约38%

	液体颜色
	透明

	成膜硬度
	软


资料记载  Documented scope
特性：成膜透明，耐擦性好，高光泽， 耐磨耗特优，手感丰满
应用：适合各类皮革顶 涂层
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




