FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
RU-5610  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	RU-5610

	产品名称  Designation
	脂肪族聚氨酯

	产品系列  Family
	聚氨酯 / Polyurethane resins

	固含量
	约30%

	液体颜色
	乳白色液体

	成膜硬度
	中软

	pH
	7-8


资料记载  Documented scope
特性：良好的综合性能，特优耐寒性， 耐曲挠性，具有良好耐鼓摔性 能，耐紫外线不变黄
应用：沙发革、纳 帕、鞋面、箱 包革
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




