FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# RU-5610  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | RU-5610 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 脂肪族聚氨酯 |
| 产品系列 Family | 聚氨酯 / Polyurethane resins |
| 固含量 | 约30% |
| 液体颜色 | 乳白色液体 |
| 成膜硬度 | 中软 |
| pH | 7-8 |

# 资料记载  Documented scope

特性：良好的综合性能，特优耐寒性， 耐曲挠性，具有良好耐鼓摔性 能，耐紫外线不变黄

应用：沙发革、纳 帕、鞋面、箱 包革

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。