FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
TR-1006  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	TR-1006

	产品名称  Designation
	丙烯酸树脂

	产品系列  Family
	丙烯酸乳液 / Acrylic emulsions

	固含量
	约35%

	液体颜色
	半透明液体

	成膜硬度
	软

	pH
	7-8


资料记载  Documented scope
特性：成膜柔软，通透感强，耐水泡，耐溶剂性极佳；黏着性很好；抛光性极佳，有利于填充；遮盖性好，可增加皮革黑度
应用：漆皮、打蜡皮，增加粘着力，适合混涂及合成革印花涂层
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




