FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# TU-2502  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | TU-2502 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 综合树脂 |
| 产品系列 Family | 综合树脂 / Composite resins |
| 固含量 | 约20% |
| 液体颜色 | 乳白色 |
| 成膜硬度 | 软 |
| pH | 7-9 |

# 资料记载  Documented scope

特性：成膜半透明，柔软、遮盖性好， 但不会使粒面过度负载，薄而细 致富有延伸性，耐寒裂

应用：服装革、沙发 革、纳帕、修 面、各类皮革 中

应用类别：真皮涂饰

# 数据说明  Data basis

来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。