FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE
TU-28  产品技术资料
Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.
产品信息  Product identity
	型号  Model
	TU-28

	产品名称  Designation
	发泡树脂

	产品系列  Family
	发泡树脂 / Foaming resins

	固含量
	约50%

	液体颜色
	微白

	离子性
	阴

	pH
	6-8


资料记载  Documented scope
特性：针对粒面革羊皮服装有良好的遮 盖性，手感舒适，粒面更清晰， 粘着力强，使皮面增加色彩
应用：适合羊皮、服 装
应用类别：真皮涂饰
数据说明  Data basis
来源：真皮涂层材料 补充版。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。




