FAST  ·  产品资料参考  ·  PRODUCT DATA REFERENCE

# X-18  产品技术资料

Technical data sheet reference for identifying the documented grade and its typical properties. Consult FAST for the current specification of a supplied batch.

# 产品信息  Product identity

| 型号 Model | X-18 |
| --- | --- |
| 产品名称 Designation | 耐磨消光蜡 |
| 产品系列 Family | 水性蜡乳液及消光剂 / Wax and matting additives |
| 固含量 | 30±2% |

# 资料记载  Documented scope

特性：少量添加即可大幅提升涂层耐磨耐干湿擦，显著降低涂层光泽

应用：底涂，光油层

应用类别：水性油墨和印刷材料

# 数据说明  Data basis

来源：化工产品三大应用领域分类整理稿 发布版 v3。数值和描述依照所提供产品文档整理，属于参考资料；文档未列出的指标未作推定。具体批次以供应方最新规格资料为准。